Opis przedmiotu zamówienia

- SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKŁADZINY SPORTOWEJ

Wykładzina sportowa mobilna do wielokrotnego użytku ( rozwijania na zawody i zwijania po zawodach ) punktowo elastyczną z rolowaną wielowarstwową  PCV o min. Gr. 7,5mm

Opis produktu:

-Wielowarstwowa nawierzchnia sportowa o min. grubości 7,5 mm.

- Zabezpieczona powierzchniowo, fabrycznie systemem zabezpieczania powierzchni, nie wymagającym żadnych dodatkowych powłok ochronnych przez cały okres użytkowania, np. Triple-Action Protecsol- zabezpiecza przed zabrudzeniami, zmniejsza koszty czyszczenia oraz łagodzi skutki niszczenia. Dzięki swojej konstrukcji, przeciwdziała również poślizgom. Jest odporny na działanie bakterii i chemikaliów, łatwy w utrzymaniu czystości

- Zawiera ochronę antybakteryjną i przeciwgrzybiczną np. Sanosol

-Z warstwą użytkową z kalandrowanego PCV o min. grubości 2mm

- W środku wzmocniona / zbrojona podwójną siatką z włókna szklanego gwarantująca wielofunkcyjność wykładziny

W formie rulonu o szerokości 1,5 m

Właściwości techniczne:

- Grubość całkowita min. 7,5mm

- Warstwa użytkowa ( PCV) grubość min. 2 mm

- Warstwa spodnia (sprężysta ) z pianki PCV - 4,9 mm

- Waga – 4,6 kg/m2

- Ognioodporność- min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)

- Klasa formaldehydów – E1

- Zawartość pentachlorofenu (PCP) – brak zawartości

- Odporność na zarysowania, ścieranie  ≤ 350mg (wg. EN ISO 5470-1)

- Emisja lotnych związków organicznych po 28 dniach – <100 μg/ m3 (ISO 16000-6)

- Odporność na uderzenia ≥ 8 N.m (EN 1517)

- Odporność na wgniecenia - ≤ 0,5 mm (EN 1516)

Właściwości sportowe:

- Pionowe odbicie piłki  ≥ 90% ( wg. EN 12 235)

- Odporność na poślizg (wskaźnik przesuwania) – min. 105 (wg. EN 13 036-4)

- Amortyzacja wstrząsów – min. 32% (Grupa P1) (wg. EN 14 808)

Certyfikaty do specyfikacji:

- Atest higieniczny PZH

- Deklaracja Właściwości Użytkowych

- Certyfikat IHF (Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej)

- Certyfikat EHF (Europejskiego Federacji Piłki Ręcznej)

- Karta Techniczna Wykładziny

Wykładzina do piłki ręcznej

Wymiary

Wymiar całkowity : 43 x 23 m

pole gry – 40 m x 20 m kolor jasno niebieski – 800 m2 strefa buforowa poza boiskiem kolor niebieski lub granatowy lub czarny ( kontrastowy zgodnie z wymogami ZPRP) – 189m

Ponadto Zamawiający wymaga wymalowania lub wyklejenia linii do gry w futsal, hokej halowy              i p.ręczną (zgodnie z przepisami polskich związków sportowych).

# Szorowarka BD 50/60 C Ep Classic Karcher sieciowa (lub równoważna)

Zasilana sieciowo (kabel), mała, kompaktowa szorowarka przeznaczona do codziennego czyszczenia twardych i elastycznych wykładzin podłogowych.

Szorowarka ma być  wyposażona w panel sterowania EASY, co zapewnia łatwą obsługę oraz szybki czas nauki podstawowych funkcji urządzenia.

Pojedynczy wyświetlacz obok panelu sterowania pokazuje czas pracy urządzenia. Duża pojemność zbiornika zapewnia długie okresy pracy bez przerw. Szorowarka ma być wyposażona w głowicę szorującą w popularnym rozmiarze D 51 ( lub równoważną).

Opinie klientów na temat tej szorowarki są w przeważającej ilości pozytywne.

- Przykładowe parametry techniczne szorowarki

| Szerokość szorowania (mm) | 510 |
| --- | --- |
| Szerokość odsysania (mm) | 840 |
| Moc znamionowa (W) | do 1100 |
| Zbiornik wody czystej / brudnej (l) | 60 / 60 |
| Nacisk szczotki (g/cm²) | 27,3 / 28,5 |
| Prędkość obrotowa szczotki (obr/min) | 155 |
| Wydajność teoretyczna (m²/h) | 2040 |
| Wydajność praktyczna (m²/h) | 2000 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) | 66 |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
| Napięcie (V) | 230 |
| Ciężar (kg) | 57 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 1185 x 540 x 1000 |

- Wyposażenie standardowe

- Szczotka tarczowa

- System dwóch zbiorników

- Zasilanie sieciowe

- Żółte elementy obsługowe ułatwiające pracę

- Panel sterowania EASY